Краска для пола DP5

Высококачественное полиуретан-алкидная краска для пола

Рекомендованное применение:

Полы внутри помещения, выполненные из бетона, дерева и стали, для которых требуется экономичное, стойкое и универсальное покрытие с хорошей устойчивостью к воздействию химических веществ и влаги.  Может применяться с фрикционными добавками Bradite SA14 или SA12 с целью придания дополнительной устойчивости (более подробная информация приведена в Разделе «Примечания»).

Сертификаты и разрешения

Изготавливается в соответствии с требованиями стандарта по качеству ISO 9001:2008 и стандарта для систем экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Предельное значение согласно 2004/42/EC EU для данного продукта (кат. A/I sb):500 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС: 435 г/л

Свойства

| Степень блеска | Полуглянцевая 50% | Высыхание поверхности | 2 часа |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретическая площадь покрытия | 14 м2/л | Минимальное время для нанесения второго слоя | 16 часов минимум |
| Рекомендуемое количество слоев | 2 полных покрытия, на непокрытые абсорбирующие поверхности сначала нужно наносить слой грунта с соотношением разбавления 20%. | Максимальное время для нанесения второго слоя | Не ограничено |
| Плотность | 0,98 кг/л | Минимальные условия нанесения | Вплоть до 10 °C (но температура должна быть на 3 °C выше точки росы) |
| Объем твердых веществ | 45% | Время для неинтенсивного движения по поверхности | 24 часа минимум после конечного слоя покрытия |
| Температура вспышки (закрытый тигель) °C: | 38 °C | Полная обработка | 7 дней |
| ЛОС | 435 г/л | Срок хранения | минимум 12 месяцев в неоткрытой оригинальной таре |
| Разбавляющее вещество / Очистка | Разбавитель Bradite TW35 | Цветность | Стандартные палитры |
| Рекомендуемая толщина влажной пленки | 100 мкм/слой | Рекомендуемая толщина сухой пленки | 45 мкм/слой |

Подходящие поверхности

Для субстратов из стали, дерева, бетона и других абсорбирующих минеральных материалов внутри помещения, при условии, что они являются сухими, не содержат загрязнений, пыли, остатков материалов обработки, должным образом подготовлены и покрыты грунтом. Некоторые защищенные поверхности полов вне помещений (значительно выше уровня грунтовых вод и/или при условии наличии неповрежденного DPM-барьера).  Совместимость с существующими покрытиями должна быть проверена путем покраски пробного участка. [Примечание: не подходит для нанесения на асфальт, битум, эпоксидную смолу или краски на виниловой основе.]

Информация по применению

Применение должно всегда соответствовать требованиям, приведенным в стандартах BS 6150 и BS 5493

Кисть и валик – поставляется готовым к применению. При необходимости разбавить средством Bradite Thinner TW35 (0 - 5%).

Обычное распыление воздухом – при необходимости разбавить средством Bradite Thinner TW35 (10 - 20%), установить размер наконечника на значение 2,0 мм при давлении приблизительно 60 фунт/кв.д. (0,4 MПа).

Безвоздушное распыление – при необходимости разбавить средством Bradite Thinner TW35 (0 - 15%), установить размер наконечника приблизительно на значение 18 мил (0,46 мм) при давлении приблизительно 2100 фунт/кв.д. (15 MПа).

Чистка

Для обеспечения лучших результатов после работы оборудование следует чистить средством Bradite Thinner TW35.

Спецификация

Подготовка

Перед нанесением краски поверхность субстрата должна быть очищена от пыли и тщательно высушена. При нанесении на бетонную поверхность необходимо проследить за тем, чтобы субстрат был абсолютно сухим и не содержал цементного молочка. Обработанные затиркой, шлифованные или некрашеные плотные полы из бетона должны быть тщательно очищены продувкой воздухом до степени шероховатости 30-50 мкм либо обработаны кислотным травлением с помощью материала Bradite TA37 с последующим нанесением грунта Bradite Floor Primer ES40. Более подробная информация содержится в листе данных материала.

Для удаления с субстрата плохо прилегающей и отслаивающейся краски, а также загрязнений использовать струю воды под высоким давлением.  Для удаления смазки, в том числе консистентной, можно применить промышленное моющее средство Bradite TD39.

Для придания поверхности нужного качества хорошо сохранившиеся участки старой краски должны быть обработаны вручную абразивной бумагой или диском. Перед покраской трещины и дефекты должны быть расшиты, зашпаклеваны и загрунтованы.

Система покраски

При нанесении на поверхность из бетона, дерева и других абсорбирующих субстратов и для обеспечения нужной степени проникновения первый слой должен быть разбавлен материалом Bradite Thinner TW35 на 15-20%.

1-й слой	Краска Bradite Floor Paint DP5 (разбавленная)

2-й слой	Краска Bradite Floor Paint DP5

3-й слой	Краска Bradite Floor Paint DP5

При ремонтной окраске открытых участков применяется только один слой.

Легкая нагрузка допускается на следующий день после нанесения покрытия. Полное схватывание предполагает 4 дня при температуре 20°C и при условии исключения тяжелой нагрузки в течение минимум 48 часов.  Необходимо принять к сведению, что время высыхания/схватывания зависит от толщины пленки, температуры и относительной влажности.

Краска Bradite Floor Paint DP5 подходит для применения в домашних условиях, а также для покраски небольших гаражей. В первые семь дней после нанесения автомобили следует оставлять снаружи, чтобы дать остыть шинам (особенно после длительной поездки) – это предотвратит их прилипание к полу.  Пролитое топливо следует удалять без промедления, поскольку оно делает поверхность скользкой и обесцвечивает краску. Тормозная жидкость является особенно агрессивной по отношению к большинству половых красок. Для защиты половой краски во время работы с тормозными системами следует применять специальные поддоны.

Примечание

Краска Bradite Floor Paint DP5 может применяться с фрикционными добавками Bradite Low Slip SA14 или SA12, которые могут быть либо уже добавлены в краску на стадии приготовления, либо добавлены вручную на нанесенную влажную краску:

-	Добавление на фазе приготовления краски

Фрикционная добавка Bradite Low Slip Hard SA14 добавляется в краску и тщательно перемешивается перед ее нанесением в следующей пропорции: 1 банка 250 мл SA14 (375 г) на 5 литров краски.

Фрикционная добавка Bradite Low Slip Soft SA12 добавляется в краску и тщательно перемешивается перед ее нанесением в следующей пропорции: 1 банка 250 мл SA12 (110 г) на 5 литров краски.

-	Добавление на нанесенный слой влажной краски

Добавка Bradite Low Slip Aggregate SA14 распределяется поверх первого слоя еще не высохшей краски в объеме 0,5 – 1,0 кг/м2. После высыхания и перед нанесением конечного слоя излишки фрикционной добавки удаляются с помощью кисти.

Добавка Bradite Low Slip Soft SA12 распределяется поверх первого слоя еще не высохшей краски в объеме 0,2 – 0,5 кг/м2. После высыхания и перед нанесением конечного слоя излишки фрикционной добавки удаляются с помощью кисти.

Конечный пользователь должен удостовериться при различных условиях, что пол после нанесения конечного слоя не является скользким.

Краткая информация по безопасности продукта

Перед применением продукта всегда следует ознакомиться с паспортом безопасности материала и следовать инструкциями, приведенным на маркировочных этикетках.

Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Bradite оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей.  Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.