Плиолитовая фасадная краска

Краска для наружной отделки оштукатуренных поверхностей, а также других поверхностей на минеральной основе

Рекомендованное применение:

Отделка наружных стен на основе минеральных материалов, обладающая хорошими свойствами воздухопроницаемости и устойчивости к воздействию атмосферных факторов.  Особенно хорошо подходит для применения в суровых климатических условиях, например, прибрежных зонах или зонах, подверженных сильному воздействию атмосферных факторов. Может наноситься при температурах ниже -20 °C и приобретает водонепроницаемые свойства уже через 20 минут после нанесения.

Сертификаты и разрешения

Изготавливается в соответствии с требованиями стандарта по качеству ISO 9001:2008 и стандарта для систем экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Предельное значение согласно 2004/42/EC EU для данного продукта (кат. A/c sb):430 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС: 390 г/л

Свойства

| Степень блеска | Менее 10% | Высыхание поверхности | 1 час |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретическая площадь покрытия | 17 м2/л | Минимальное время для нанесения второго слоя | 14 часов минимум |
| Рекомендуемое количество слоев | 2 полных слоя | Максимальное время для нанесения второго слоя | Не ограничено |
| Плотность | 1,6 кг/л | Минимальные условия нанесения | Вплоть до -20 °C (но температура должна быть на 3 °C выше точки росы) |
| Объем твердых веществ | 52% | Полное схватывание | 7 дней |
| Температура вспышки (закрытый тигель), °C: | Не применимо | Срок хранения | минимум 12 месяцев в неоткрытой оригинальной таре |
| ЛОС | <390 г/л | Цветность | Все текущие палитры |
| Разбавляющее вещество / Очистка | Разбавитель Bradite TC32 | Тепловая стойкость | сухой жар 60 °C (может иметь место небольшое обесцвечивание) |
| Рекомендуемая толщина влажной пленки | 60 мкм/слой | Рекомендуемая толщина сухой пленки | 30 мкм/слой |

Подходящие поверхности

Все должным образом подготовленные поверхности на основе минеральных материалов, сухие и очищенные от загрязнений и пыли.  Совместимость с существующими покрытиями должна быть проверена путем покраски пробного участка. В отношении поверхностей с большими порами или рыхлых поверхностей перед нанесением продукта может потребоваться дополнительная обработка стабилизирующим раствором.

Информация по применению

Применение должно всегда соответствовать требованиям, приведенным в стандартах BS 6150 и BS 5493

Кисть или валик – материал поставляется готовым к применению. В отношении структуры окрашиваемой поверхности использовать валики с ворсом подходящей длины.  Кисть для нанесения краски должна быть на основе натуральной щетины (конусовидной или флагообразной формы).  При необходимости разбавить на 0 - 5% средством Bradite Thinner TC32.

Обычное распыление воздухом – разбавить средством Bradite Thinner TC32 на 5 - 15%, установить размер наконечника на значение 2 мм при давлении приблизительно 60 фунт/кв.д. (0,4 MПа).

Безвоздушное распыление – разбавить средством Bradite Thinner TC32 на 0 - 10%, установить размер наконечника приблизительно на значение 19 мил (0,48 мм) при давлении приблизительно 2100 фунт/кв.д. (15 MПа).

Чистка

Для обеспечения лучших результатов после работы оборудование следует чистить средством Bradite Thinner TC32.

Подготовка

Удалить плохо прилегающую и отслаивающуюся краску. Хорошо сохранившиеся участки имеющегося глянцевого покрытия должны быть подвергнуты пескоструйной обработке.  Перед покраской трещины и раковины должны быть заделаны подходящей шпаклевкой. Пораженные грибком и плесенью участки поверхности должны быть обработаны специальным средством.  Перед нанесением краски поверхность субстрата должна быть очищена от пыли и тщательно высушена.

Перед покраской новая штукатурка должна высыхать в течение минимум 28 дней.  Для закрывания поверхности на покрытые штукатуркой стены должен быть нанесен первый слой разбавленного (Bradite Thinner TC32 20% об/об) грунта.

Данный продукт можно наносить при низких значениях температуры окружающей среды на поверхности, на которых отсутствует лед, намерзание и влага.

Система покраски

1-й слой	Краска Bradite Masonry Paint DP25, разбавленная, если необходимо, на 20% материалом Bradite Thinner TC32

2-й слой	Краска Bradite Masonry Paint DP25

3-й слой	Краска Bradite Masonry Paint DP25

При обработке и закрашивании открытых участков применяется только один слой.

Краткая информация по безопасности продукта

Перед применением продукта всегда следует ознакомиться с паспортом безопасности материала и следовать инструкциями, приведенным на маркировочных этикетках.

Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Bradite оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей.  Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.